Общее описание

LOCTITE® 3421 – двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий низкой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Обладает высокой степенью клейкости и ударной вязкости.

Область применения

Клей обладает хорошей текучестью и великолепно подходит для склеивания плохо подогнанных друг к другу металлических, керамических, деревянных и пластмассовых поверхностей. Клей применяется также для монтажа алюминиевых оконных рам и стеклопластиковых панелей.

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ КЛЕЯ

Компонент A (полимер)

| Химический состав | Эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Цвет | Прозрачный |
| Удельный вес при 25C | 1,2 |
| Вязкость при 25C Па.с | 40 |
| Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM) | >100C |

Компонент Б (отвердитель)

| Химический состав | Эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Цвет | Желтый |
| Удельный вес при 25C | 0,95 |
| Вязкость при 25C Па.с | 30 |
| Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM) | >100C |
| Максимально допустимое время выдержки смешанных компонентов при 25C (при малом количестве клея) | 130 |

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Скорость отверждения в зависимости от времени/температуры

При смешивании компонентов в объемном соотношении 1:1 (или весовом соотношении 1:0,8) LOCTITE® 3421 обеспечивает высокую степень прочности соединения при комнатной температуре уже через 12 часов. В условиях повышенной температуры скорость отверждения увеличивается. Приведенный ниже график демонстрирует зависимость прочности на сдвиг соединения стальных поверхностей в зависимости от времени и температуры.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

Физические свойства

| Коэффициент теплопроводности, соответствует стандарту C177 ASTM, ВТ.м-1K-1 | 0,28 |
| --- | --- |
| Модуль упругости, Mпа | 1750 |
| Электрическая прочность диэлектрика, соответствует стандарту D149 ASTM, кВ/мм | 25 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

(Клей высыхал 16 ч. при 40C. Испытания проводились при 23C.)

|  | Прочность на сдвиг соответствует стандартам D1002/DIN 53283 ASTM (монтажный зазор 0,2 мм) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь, Н/ммІ | 25 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (3500) |  |  |
|  | Нержавеющая сталь, Н/ммІ | 22 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (3080) |  |  |
| Гальванизированная сталь, Н/ммІ |  | 19 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (2660) |  |  |
|  | Алюминий, Н/ммІ | 26 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (3640) |  |  |
|  | Медь, Н/ммІ | 22 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (3080) |  |  |
|  | Латунь, Н/ммІ | 23 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (3220) |  |  |
|  | Листовой формовочный материал, Н/ммІ | 5 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (700) |  |  |
|  | Поликарбонат, Н/ммІ | 3 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (420) |  |  |
|  | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, Н/ммІ | 2 |  |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (280) |  |  |
|  | Прочность на отрыв, соответствует стандарту ISO 4578, Н/мм |  |  |  |
|  | Алюминий | 5 |  |  |
|  | (дюйм-фунты) | (29) |  |  |

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

| Стандарт: | DIN 53283 |
| --- | --- |
| Материал: | Алюминий (монтажный зазор 0,2мм) |
| Условия отверждения: | 24 часа при 23C + 30 минут при 80C |

Жаропрочность

Зависимость от температуры.

Тепловое старение

Старение происходило при указанной температуре. Испытание проводилось при 22°C.

Химическая стойкость/стойкость к действию растворителей

| Растворитель | Температура | Прочность соединения после действия растворителя указанное количество часов (в процентном соотношении с начальной прочностью соединения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750 ч. | 1500 ч. | 2000 ч. |
| Смазочное масло | 23C | 80 | 80 | 80 |
| 10% уксусная кислота | 23C | 0 | 0 | 0 |
| Этилацетат | 23C | 80 | 80 | 80 |
| Бензин | 23C | 80 | 80 | 80 |
| Денатурат | 23C | 70 | 70 | 70 |
| Керосин | 23C | 100 | 100 | 100 |
| Вода | 23C | 70 | 40 | 5 |
| Вода | 60C | 50 | 50 | 35 |
| Вода | 90C | 40 | 30 | 10 |
| Относительная влажность 92% | 40C | 65 | 55 | 20 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в условиях среды, насыщенной чистым кислородом, а также применять в качестве герметика для хлорсодержащих и других окисляющих материалов.

При использовании водных растворов для очистки склеиваемых поверхностей, необходимо убедиться в их совместимости с клеем. Водные растворы могут влиять на свойства клея.

Применение

Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – более 100 минут при 25C. В условиях высокой температуры время максимально допустимой выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет.

Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея.

Хранение

Данный продукт хранить в сухом, прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8 до 28°C (оптимальный температурный режим хранения – от 8 до 14°C). Во избежание загрязнения продукта не выливать его неиспользованные части обратно в емкости.