Контактный клей для резиновых профилей и материалов.

Основа: Полихлоропрен

Характеристика:

Terokal-2444 - контактный клей, прекрасно наносящийся кистью или шпателем на основе полихлоропрена для склейки резиновых профилей и материалов. Клей отличается высокой стягивающей способностью и хорошей контактностью. Склейка прочная и теплостойкая.

Применение:

Материалы

Terokal-2444 склеивает резиновые, резиново-пористые, мягко-пенные материалы (например, полиэтер-, полиэстер-пенные), замша или наплавленные на резину материалы, металл (черный, фосфатированный, грунтованный, покрытый лаками горячей сушки, анодированный), деревянные материалы, ПВХ, твердые ПВХ, картон или кожу.

Отрасли применения:

Terokal-2444 успешно применяется в грузовом автомобилестроении для вклейки резиновых профилей, матов в автомобиле. Кроме того, для приклеивания уплотнения дверей, изоляционных материалов и особенно звукоизоляции на деревянные или металлические материалы.

Технические характеристики:

Цвет:			светло-бежевый

Запах:		ароматический

Консистенция:	жидкая, наносится кистью или шпателем

Плотность при 20°C:	ок. 0,89 г/см3

Содержание твердых частиц:	ок. 30 %

Разбавитель/Очиститель:	Разбавитель R

Расход: 		250-300 г/м2 (при двустороннем нанесении клея, в зависимости от основы и способа нанесения)

Температура применения:	-30°C до 90°C

краткосрочно (до 1 часа):	100°C

Обработка:

Подготовка к склеиванию:

Поверхности стыков деталей должны быть сухими, свободными от масел, жиров, пыли и других составляющих, препятствующих адгезии. Резиновые детали должны быть свободны от талька и подобных веществ.

Нанесение клея и склейка:

Terokal-2444 перед употреблением перемешать. Клей наносится равномерно на обе стороны, склеиваемых поверхностей, кистью или шпателем (гладким или мелкозубчатым). Через 5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения, температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха. (Точнее оценку времени выветривания показывает тест пальцем, при этом клей может быть сухим, но на ощупь еще слегка липким). Важно точно выдержать время выветривания, так как слишком длинное или слишком короткое время может привести к негативным результатам. По достижении нужного времени склеивания склеиваемые поверхности должны быть правильно совмещены друг с другом, т.к. последующие исправления можно произвести только с очень большим трудом. Возможно одностороннее склеивание резины с металлом, если Terokal-2444 нанести на резину и детали приклеиваются в слегка влажном состоянии. Соединение удовлетворяет практическим требованиям.

Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии – на агрегатах – можно удалить с помощью разбавителя Verdьnner-D. (перед этим проверить совместимость субстратов)

Хранение:

Замерзание:			возможно, при температуре ниже 5°C Terokal-2444 может желироваться. Клей будет снова пригоден к употреблению, если его выдержать при температуре ок. 20°C и сильно перемешать.

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:

Блистерпак 58 г,*		Art.-Nr.129.00 X(D/GB/F/NL)

Туба 175 g,			Art.-Nr.197.38 E(D/GB/F/NL)

Банка с кистью 340 g,		Art.-Nr.197.05 T(D/GB/F/NL)

Банка 670 g,			Art.-Nr.197.06 V(D/GB/F/NL)

* как Клей для резиновых профилей

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

ErdbergstraЯe 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44