ОПИСАНИЕ

Loctite 8101 – пропитывающая смазка для открытых механических систем, которая имеет отличную стойкость к износу и выдерживает высокое давление. Смазка разработана для сопротивления центробежным силам на механизмах, работающих с высокими скоростями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка цепей, открытых шестерен, червяков и тросов. Защита от воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением энергично взболтать. Продукт следует распылять на чистые поверхности. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

Перед применением проверять совместимость с присутствующей на механизмах смазкой.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло с присадками, литиевое мыло и антизадирные присадки |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Янтарный |  |
| Запах | Слабый |  |
| Плотность при 20ºC, г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 0,9 |  |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 16 2/DIN 51 818 | 2 |  |
| Рабочая пенетрация (0,1мм) при 25ºC и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50 | 265/295 |  |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/DIN/ISO 2176/IP 132 | >190 |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ |  |  |
| Газ-вытеснитель Вес, % | CO2 3 |  |
| СВОЙСТВА |  |  |
| - Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа | <55 |  |
| - Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1a |  |
| - Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51350-5 ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 3 150 0,6 |  |
| - EMCOR Test, NFT 60 135 /DIN 51 802/IP 220 |  | 0-1 |
| - Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -25 до +170 |  |