Terostat 9220

Клей-герметик для нагруженных соединений

Техническая характеристика

Высокопрочный однокомпонентный клей-герметик для применения без праймера

Основа: MS-полимеры

Характеристика

Terostat 9220 - высокопрочный однокомпонентный клей-герметик, на основе MS-полимеров. Материал отверждается под воздействием влажности. Общее время образования поверхностной пленки зависит от влажности и температуры воздуха, время отверждения зависит также от толщины.

При повышении температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом. Terostat-9120 не содержит растворителей, изоцианитов, силиконов и поливинилхлоридов, а также имеет слабый запах (после отверждения он исчезает). Продукт обладает хорошей адгезией без применения праймера на различных поверхностях и может окрашиваться стандартными автомобильными лаками 1К и 2К.

Клей-герметик отличается хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и может применяться, как на внутренних, так и наружных поверхностях.

Область применения:

Terostat-9220 предназначен для применения при производстве автомобилей, прицепов, судов, ж/д вагонов и других транспортных средств для эластичного склеивания без праймера и высокопрочной герметизации на металлических поверхностях (включая гальванизированные стальные и алюминиевые листы) или на окрашенных поверхностях. Terostat-9220 применяется также для склеивания стекла, керамических поверхностей и большинства пластиков, исключая тефлон, полиэстер, полипропилен и смеси этих полимеров, для которых рекомендуется производить испытания.

Технические характеристики

Цвет:						черный

Запах:					без запаха

Плотность:					ок. 1,4 г/см3

Консистенция:				тиксотропная паста

Механизм отверждения:			под воздействием влажности

Время образования поверхностного слоя:	10-20 мин

Время схватывания:			20-30 мин

Скорость полимеризации:			ок. 3,5 мм/сут

Устойчивость:				высокая

Твердость по Шору:			55-60

Предел прочности при растяжении:	ок. 3,3 МПа

Предел прочности при сдвиге:		ок. 4,4 МПа

Изменение объема:				2%

Температура нанесения:			15С до 35С

Диапазон рабочих температур:		-40С до 100С

Кратковременно (до 1 часа):		120С

Общие условия нанесения:

Перед началом нанесения требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Предварительная обработка:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки применяются очиститель (разбавитель) FL.

Общие требования:

Низкая температура окружающей среды ведет к повышению вязкости продукта и снижению адгезии. При поддержании рекомендуемого диапазона температур этого не произойдет.

Порядок применения:

Terostat-9220 наносится из картушей нижеперечисленным оборудованием:

-Teroson-Ручной пистолет-340			Art.-Nr. 121.39 V

-Teroson-Staku-Пистолет для картушей	Art.-Nr. 167.65 Y

-Teleskop-Пневмопистолет			Art.-Nr. 141.84 S

-Teleskop-Пневмопистолет			Art.-Nr. 195.51 B

Рабочее давление при использовании пистолета 2-5 Бар. Для лучшей текучести материала не требуется повышения давления.

Очистка:

Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-9220 рекомендуется использовать Очиститель D. Отвержденный материал может быть удален только механическим путем.

Хранение:

Морозоопасность				нет

Рекомендуемая температура хранения	10°C-25°C

Срок хранения 				12 месяцев

в оригинальной упаковке

Упаковка

Картридж, 310 мл				 Art.-Nr. 106.41 R (D/GB/F/NL)