Техническая характеристика

Эластичный, распыляемый герметик для швов

Основа: MS®-полимер

Характеристика:

Terostat-9320 распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Время отверждения зависит от влажности и температуры воздуха, а также от толщины наносимого слоя.

Вследствие повышения температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом

Terostat-9320 имеет следующие качества:

- при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.

- не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ

- хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках

- хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь

- долговечость

- полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций

- быстрое отверждение

- устойчив к UV

- высокая сопротивляемость старению

Кроме того, материал способствует поглощению шума.

Область применения:

применяется при ремонте автомобилей особенно для герметизации швов, обработанных в заводских условиях, напылением в областях

- моторного отделения

- багажника

- салона автомобиля

Уплотнение швов любой конфигурации производится с помощью телескопического пистолета Teleskop-Pistole Multi-Press или пневматического пистолета SN . Terostat-9320 используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.

Технические характеристики:

Цвет:							серый, охры, черный

Запах:						едва ощутимый

Консистенция:					пастообразная

Плотность:						ок. 1,6 г/см3

Устойчивость:					очень хорошая

Вид отверждения:					под воздействием влажности

Время образования поверхностной пленки:	10 - 20 мин

(Нормальные условия DIN 50014:		23°C, 50 % влаж)

Отверждение:

через 24 часа:  			ок. 4 мм

через 48 часов: 			ок. 6 мм

Твердость –по –Шору:				ок. 65

Температура нанесения:				5°C до 35°C

Покрытие лаком:					через 20 мин

Покрытие лаками 1K и 2K

Обеспечивается хорошая адгезия с:	листовой сталью, оцинкованной сталью, полипропиленом и этиленпропиленом,	 стеклопластиком, поливинилхлоридными покрытиями (рекомендуются испытания)

Стойкость:			Устойчив к воздействию света и окружающей среды, пластификаторов поливинилхлоридных покрытий днища , а также кратковременному воздействию топлива.

Диапазон рабочих температур:		- 40°C до 90°C

краткосрочно (до 1 часа):		130°C

Методика / условия применения:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Подготовка

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки применяются очиститель+разбавитель FL. Адгезия Terostat-9320 усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой. Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.

Обработка.

Обработка Terostat-9320 из 300мл. алюминиевых картушей может проводиться только при помощи пистолета Teleskop-Pistole Multi-Press или пневматического пистолета SN. Используя эти пистолеты возможно нанесение Terostat-9320 жгутом (“герметик-жгут”) или распылением с помощью перекрестной системы воздушного распыления. Используя соответствующие регулировки пистолетов, можно воссоздать заводскую структуру обработки швов. Изменяя расстояние, с которого производится распыление, можно дополнительно варьировать ширину и границы швов. При регулировке и эксплуатации пистолетов следуйте инструкции по применению.

Очистка:

Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-9320 рекомендуются очиститель+разбавитель FL.

Отвержденный материал может быть удален только механически.

Покрытие лаком:

Terostat-9320 может быть покрыт через 20 минут ремонтными лаками 1K и 2K, а также лаками, содержащими спирт в качестве растворителя. При быстром лакировании отверждение не останавливается, а лишь замедляется. Совместимость с лакамм должна проверяться опытным путем. Покрытие шва лаком не следует откладывать более чем на 8 часов.

Грунтовка

Ввиду хороших антикоррозионных и адгезионных свойств специально применяются фосфатные и эпоксидно-смоляные грунтовки. Важно, чтобы грунтовка высохла, перед уплотнением или соответственно покрытием Terostat-9320

Наполнители и грунтовочные праймеры:

Если после аварийного ремонта детали подлежат покрытию лаком с предварительным нанесением наполнителя, грунтового праймера или шпатлевки, в идеале перед герметизацией или покрытием поверхности должны быть опрысканы Terostat-9320. Однако, поскольку  наполнители, грунтовочные праймеры или шпатлевки недостаточно эластичны, их не следует наносить на Terostat-9320. Если же после нанесения Terostat-9320 все же требуется покрыть  поверхность неким наполнителем, то в этом случае, герметик должен быть предварительно выдержан не менее 6 часов, и следует использовать при этом наполнители, предназначенные для покрытия синтетических материалов.

Несовместимость

Недопустимо нанесение Terostat-9320 на поверхности с неровно нанесенным полиуретаном. В этом случае, необходимо дождаться полного отверждения  полиуретана.

Дополнительное покрытие Terostat-9320 составами Terotex-Record 2000 и Terotex-HV 200 возможно только в отвержденном состоянии. Terostat-9320 не должен покрываться Terotex-Super 3000.

Практический совет

Рекомендуется применение Terostat-9120 для заделки глубоких швов (Art.-Nr. 102.78 X), с последующим нанесением Terostat-9320.

Хранение

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 25°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка

Картуш,300 мл (серый)	Art.-Nr. 195.78 F (D/GB/F/NL)

Картуш,300 мл (серый)	Scandi-Code 293

Картуш,300 мл (серый)	Art.-Nr. 171.48 P (E/P/I/GR)

Картуш,300 мл (охра)	Art.-Nr. 190.06 J (D/GB/F/NL)

Картуш,300 мл (охра)	Scandi-Code 294

Картуш,300 мл (охра)	Art.-Nr. 171.56 Y (E/P/I/GR)

Картуш,300 мл (черный.)	Art.-Nr. 113.24 J (D/GB/F/NL)

Дополнительно:Пистолет Teleskop-Pistole Multi-Press	Art.-Nr. 195.51 B

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH		Postfach 10 56 20	D-69046 HeidelbergHans-Bunte-Strasse 4	D-69123 HeidelbergTelefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.Erdbergstrasse 29	A-1030 WienTelefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AGGrossherweg 9		CH-8902 Urdorf/ZurichTelefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44