Евромельт 362

Тип продукта:	Клей для горячего этикетирования на основе синтетических полимеров.

Область применения:	Наклеивание, как бумажных, так и пластиковых этикеток на PET-бутылки и банки, наклеивание акцизной марки.

Техническая характеристика					Метод испытания

Вязкость				600 - 1050 mPa.s при 150 °С		Brookfield Thermosel Spindle 27

Точка размягчения		65 - 75 °С				Кольцо+Шар (ASTM E 28)

Цвет				желтоватый - прозрачная пленка

Применение	Евромельт 362 имеет очень хорошие свойства, которые предотвращают образование волокон на вакуумном барабане и других частях этикетировочного автомата. Из-за высокой эластичности Евромельт 362 имеет высокую способность к растягиванию, что является важным при растяжении поверхности бутылки, вызванной СО2.

Рабочая температура	130 °С – 150 °С

Система нанесения		валик, форсунка, плунжер

Очистка	для чистки этикетировочного автомата мы рекомендуем использовать наш препарат Q 1930 или V 1940. При использовании Q 1930 или V 1940 следуйте инструкции по безопасности к препаратам. Также предлагаем наше средство для холодной очистки - MELT-O-CLEAN. При использовании принимать во внимание инструкцию по технике безопасности.

Упаковка	Клей упаковывается в тонкую пленку. При нагревании эта пленка растворяется и входит в состав клея. Свойства клея от этого не меняются. Такая новая упаковка предотвращает загрязнение внешней среды упаковочным материалом, а также делает более лёгким использование клея.

Форма поставки		брикеты по 560 гр., расфасованные в картонные коробки по

14 кг (паллета 448 кг).

Условия хранения и

срок годности	в закрытой оригинальной упаковке при нормальных сухих условиях хранения - не менее 1 года без негативного изменения качества.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будут поставлены в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.