Евромельт 357

Тип продукта			клей-расплав на основе синтетического каучука

Применение			этикетирование упаковки из стекла, металла и пластика (ПВХ, ПЭТ)

Технические параметры						Метод испытания

Вязкость			600-850 mPa.s при 150 оС		Brookfield Thermosel Spindel 27

Точка размягчения		65-75 оС				Кольцо+Шар (ASTM E 28)

Свойства продукта

Цвет				прозрачно-жёлтый

Время открытой выдержки	среднее

Рабочая температура	120-150 оС

Способ нанесения		форсунка, аппликатор, плунжер, ролик

Очистка	для чистки этикетировочного автомата мы рекомендуем использовать наш препарат Q 1930 или V 1940. При использовании Q 1930 или V 1940 следуйте инструкции по безопасности к препаратам. Также предлагаем наше средство для холодной очистки - MELT-O-CLEAN. При использовании принимать во внимание инструкцию по технике безопасности.

Упаковка	клей упаковывается в тонкую пленку. При нагревании эта пленка растворяется вместе с клеем и входит в состав клея. Свойства клея от этого не меняются. Такая новая упаковка делает более лёгким использование клея, а также предотвращает загрязнение внешней среды упаковочным материалом.

Форма поставки	картонные коробки по 12, 13 либо14 кг.

Гарантийный срок

и условия хранения	в закрытой упаковке производителя и при нормальных складских условиях срок хранения продукта составляет минимум 1 год без изменения качества.

Вышеуказанные данные, прежде всего рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будут поставлены в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.