Тип продукта				водорастворимый клей на полимерной основе

Оптал ХР 100

Применение				этикетирование стеклянной тары

Технические параметры					Методы испытания

Вязкость				40.000-90.000 mPa.s	Physica Z4, D=20/s, 20°C

p-H-показатель			6,5-9,0			DIN 53785

Свойства	Оптал ХР100 обеспечивает высокую влажную липкостью, не разбрызгивается при нанесении и характеризуется хорошей устойчивостью к холодной воде (после полного высыхания), независимо от качества этикеточной бумаги. Кроме того, клей имеет хорошую устойчивость к конденсированной влаге. Продукт растворимый в растворе каустической соды и подходит для возвратной тары.

Обработка

Процесс нанесения	полностью автоматические этикетировочные машины, работающие по  принципу ротационной и прямой подачи.

##### Температура				рекомендуемая рабочая температура 26-32 ºС

##### Растворение	Оптал ХР100 готов к использованию, растворение не требуется.

Очистка				излишки клея легко удаляются горячей водой

Утилизация				смотрите сертификат безопасности.

Указания по

безопасности				руководством является сертификат безопасности

Срок и условия хранения	срок хранения продукта в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 мес. с даты производства. Оптимальная температура хранения: 15-30°С, беречь от мороза. Перед использованием клей должен быть заблаговременно помещен в рабочую температуру, а после использования клея упаковку тщательно закрыть.

Продукт в контейнере	для наполнения ведер используется насос. По рекомендациям в выборе насоса, пожалуйста, контактируйте с Хенкель.

Эти данные, в частности информация по применению и наносу нашего продукта, опираются на современный уровень наших знаний и опыта. Так как те или иные продукты используются в различных рабочих условиях вне нашего контроля, мы настоятельно рекомендуем проводить тщательное тестирование продукта относительно особенностей технологического процесса. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.