Лист технических данных

LOCTITE® 7012™

Сентябрь 2010 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт LOCTITE® 7012™ обладает следующими характеристиками:

| Технология | Водорастворимый очиститель |
| --- | --- |
| Тип химического соединения | Щелочной очиститель |
| Внешний вид | Светло-желтого цвета |
| Вязкость | низкая |
| Отверждение | Неприменимо |
| Применение | Очистка механических деталей, инструмента и оборудования |

LOCTITE® 7012™ является универсальным очистителем для удаления загрязнений, консистентной смазки и масла. Он может применяться для очистки поверхностей различных материалов, таких как металлы, резина и окрашенные поверхности. LOCTITE ® 7012™ обладает хорошими пенообразующими свойствами. Продукт пригоден для очистки ванн, используемых для нанесения покрытий методом погружения с применением ультразвука, под высоким давлением и с пенообразованием. Может наноситься в виде струи, а также кистью или иным ручным способом.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Плотность при 20°C	1,03

pH при10 г/л	11,3

Температура воспламенения — см. Паспорт безопасности материала (MSDS)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода и/или в богатых кислородом средах; также продукт не должен быть использован в качестве герметика для хлора или других сильных окислителей

Информация по безопасному применению продукта содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

Указания по применению:

1.	LOCTITE® 7012™ наносится методом погружения, а также с помощью ветоши или кисти, методом распыления или с помощью генератора пены. Рекомендованная концентрация продукта для различных способов применения:

При нанесении методом погружения: 10-20%, при температурах от 20 до 40°C.

При нанесении под давлением: От 1-2% в распылительном наконечнике.

При нанесении с помощью генератора пены: От 20 до 50%.

При нанесении методом распыления: От 20 до 30%.

При нанесении кистью: От 2 до 5%.

При другом способе нанесения вручную: От 2 до 10%.

2.	За дополнительной информацией и разъяснениями обращайтесь в ближайший центр технического обслуживания Henkel®.

Не относится к эксплуатационным характеристикам продукта

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут рассматриваться только в качестве справочной информации. Рекомендации по применению вышеперечисленной продукции и информацию о ее технических характеристиках вы можете получить, обратившись в региональный отдел технического контроля.

Хранение

Хранить продукт в закрытой упаковке в сухом месте. Требования к условиям хранения продукта могут быть указаны на этикетке упаковки.

Оптимальные условия для хранения: Температура от 8°C до 21°C. При температуре ниже 8°C или выше 28°C может произойти изменение свойств продукта. Извлеченный из упаковки продукт может быть загрязнен в процессе использования. Запрещено выливать неиспользованный продукт обратно в упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственности за качество загрязненного продукта или продукта, который хранился в условиях, отличающихся от указанных выше. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в ближайший центр технической поддержки или к представителю службы поддержки клиентов.

Перевод величин

(°C  1,8) + 32 = °F

кВ/мм  25,4 = В/мил

мм/25,4 = дюйм

мкм/25,4 = мил

Н  0,225 = фунт

Н/мм  5,71 = фунт/дюйм

Н/мм2  145 = фунт/кв. дюйм

МПа  145 = фунт/кв. дюйм

Н·м  8,851 = фунт·дюйм

Н·м  0,738 = фунт·дюйм

Н·мм  0,142 = унция·дюйм

мПа·с = сП

Примечание

Содержащиеся в документе данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Производитель не несет ответственности за результаты испытаний, полученных другими организациями, поскольку не может контролировать проведение таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за его применение по назначению и методы нанесения, а также за безопасность труда персонала и защиту имущества от повреждения несет потребитель. В свете вышесказанного, корпорация Henkel отклоняет все рекламации по несению гарантийных обязательств, как выраженные, так и предполагаемые, включая гарантийные обязательства по товарности или пригодности продукта к конкретному применению, возникающие из факта продажи или использования продукции корпорации Henkel. Корпорация Henkel снимает с себя ответственность за возможный ущерб, как логически вытекающий, так и случайный, включая потерю прибыли. Рассматриваемые в документе процессы или составы не следует интерпретировать в качестве основания для приоритета над патентами, которыми обладают другие производители, а также в качестве лицензии, полученной по одному из патентов, которыми обладает корпорация Henkel и которая может включать подобные процессы или составы. Корпорация Henkel рекомендует потенциальным покупателям перед внедрением какого-либо продукта в производственный процесс проводить предварительные испытания, руководствуясь приведенными в настоящем документе данными в качестве ориентира. Данный продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом либо заявками на патент.

Использование товарных знаков

Если не указано иное, то все товарные знаки, упомянутые в документе, являются товарными знаками корпорации Henkel в США и в любом другом государстве. Знак ®