Тип продукта	Liofol UK 2850/Hardener UK 5000 это двухкомпонентный, содержащий растворитель, полиуретановый клей для ламинирования

Сфера применения	- предназначен для следующих материалов:

- алюминиевая фольга

- поверхностно активированный полиэтилен

- поверхностно активированный EVA-сополимер

- поверхностно активированный полипропилен (ориентированный и

неориентированный)

- полиэстер

- полиамид (ориентированный и не ориентированный)

- металлизированные пленки

- целлофаны (на пример XS или DMS)

Свойства продукта 	Liofol UK 2850 является экономичным продуктом для производства различных типов упаковочных материалов от ламинатов стандартного качества с применением прозрачных плёнок до высококачественных триплексов. Плёнки, базирующиеся на полиэстрах, демонстрируют высокую прочность склеивания с алюминиевой фольгой. Основываясь на результатах испытаний, плёнки со средним содержанием скользящих добавок (400 ppm Olecamide или 200 ppm Eurocamide при 50 PE) демонстрируют хорошие практические результаты. В связи с низкой вязкостью Liofol UK 2850/UK 5000 может наноситься в растворе с высоким содержанием сухого остатка - 40 - 45 %, что делает этот продукт высокоэкономичным. Может использоваться на разных типах машин.

Спецификация	Liofol UK 2850				Liofol UK 5000

сухой остаток	75 ± 2 %					75 ± 2 %

вязкость		2,300 ± 700 мПа с				3,000 ± 1,500 мПа с

(Brookfield LVT Sp 3, 30 об/мин., 20° C)	(Brookfield LVT, 20° C)

растворитель	Этилацетат					Этилацетат

темп.вспышки	- 4° C						- 4° C

цвет			желтовато-прозрачный			желтовато-прозрачный

удельный вес	1.1						1.2

соотношение

при смешивании	5 частей (по весу)				1 часть (по весу)

25 кг = 1 бочка					5 кг = 1 контейнер

BGVV

и FDA Предписания	Liofol UK 2850/UK 5000 полностью соответствуют требованиям рекомендаций No XXVIII Германского Министерства Здравоохранения, EEC 90/128 и FDA 175.105.

Разбавление	в качестве растворителя применимы этилацетат, ацетон и метилэтилкетон с содержанием воды не более 0,03%. Ароматические и спиртовые растворители не применимы.

Liofol UK 2850 должен быть разбавлен соответствующим растворителем для обеспечения выбранного уровня сухого остатка. Компонент Hardener UK 5000 добавляется при непрерывном перемешивании.

При использовании этилацетата следует добавлять нижеследующие количества растворителя для получения указанных параметров смеси:

Таблица концентраций

| Liofol UK 2850 /UK 5000 | Растворитель | Сухой остаток | Вязкость Ford 4 мм кружка /20 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кг 1 кг 1 кг 1 кг 1 кг | 0,50 кг 0,66 кг 0,87 кг 1,14 кг 1,50 кг | Прим. 50 % Прим. 45 % Прим. 40 % Прим. 35 % Прим. 30 % | 18 – 19 сек. 15 - 16 сек. 13 - 14 сек. 12 - 13 сек. 11 - 12 сек. |

Приведенные выше величины вязкостей базируются на обычной вязкости Liofol UK 2850/UK 5000 в состоянии поставки.

Открытое время	приготовленная к применению клеевая смесь Liofol UK 2850 / Hardener UK 5000 (40-45%) может храниться в плотно закрытой ёмкости примерно в течение 1-2 дней без значительного увеличения вязкости. Применение смеси, хранившейся боле длительное время, так же, как и просроченных компонентов может оказать негативное влияние на качество ламината.

Нанесение клея 	Liofol UK 2850 / UK 5000 может наноситься при помощи любого ламинатора для сухого ламинирования, как с гладкими, так и ракельными наносными валами.

Уровень наноса	в зависимости от состава ламината и конечного применения уровень наноса может составлять 2 -2,5 г/м² сухого остатка. Нанос может быть увеличен для ламинатов в последствии подвергаемых высокотемпературной обработке или глубокой вытяжке. Для ламинатов с печатью нанос должен быть увеличен на 1 г в сравнении с аналогичным ламинатом без печати.

Застывание	перемотка или производство триплекса возможны, самое ранее, через 1 день после ламинации. Резка может осуществляться через 2 - 3 дня. Производить упаковку можно только через 6 - 8 дней хранения ламината при комнатной температуре.

Свойства

клеевой плёнки	полностью затвердевшая клеевая плёнка Liofol UK 2850/ UK 5000 прозрачна, эластична, не обладает запахом, химически и физически стабильна в течение длительного периода.

Предупреждение	следует избегать контактов с кожей клеевой композиции, поскольку клей содержит полиизоцианаты. В случае попадания на кожу клей должен быть немедленно удалён. При пользовании продуктом необходимо соблюдать предписания безопасности по работе с изоционатами.

Свойства плёнок	добавки – частично скользящие добавки в зависимости от концентрации скользящих агентов и толщины плёнки, а также материал плёнки, наполнитель, печатные краски, поверхностное покрытие и специфические условия применения рано или поздно могут оказать влияние на качество склейки ламината. Поэтому перед запуском продукции рекомендуется произвести полномасштабные практические испытания всего спектра продуктов.

Классификация	см. листы безопасности.

Хранение 	Срок хранения Liofol UK 2850 и UK 5000 составляет 9 месяцев при условии хранения в оригинальной нераспечатанной упаковке при температуре -30оС - +30оС.

Однажды открытая упаковка продукта Liofol UK 2850/UK 5000 должна быть немедленно запечатана, а материал израсходован в ближайшее время.

Вышеуказанные данные, прежде всего рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.

Дюссельдорф, 16 августа 1995